ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й

Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРОВОДА И КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН  Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации  ТК 46 «Кабельные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от    201 ___    г.  №

4    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования –– на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

( Стандартинформ, оформление 20__

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения ………………………………………………………...

2 Нормативные ссылки ………………………………………………………..

3 Термины и определения ……………………………………………………..

4 Классификация, основные параметры и размеры ..………………………..

5 Технические требования  ……………………………………………………

5.1 Общие требования…………………………………………………………

5.2 Характеристики……………………………………………………………

5.2.1 Требования к конструкции……………………………………………..

5.2.2 Требования к электрическим параметрам……………………………..

5.2.3 Требования  стойкости к механическим воздействиям………………

5.2.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам……..

5.2.5 Требования  надежности………………………………………………..

5.2.6 Маркировка……..………….……………………………………………

5.2.7 Упаковка………………………………………………………………….

6 Требования безопасности……………………………………………………..

6.1 Общие требования…………………………………………………………

6.2 Требования электрической безопасности…………………………………

6.3 Требования пожарной безопасности………………………………………

7 Правила приемки ………………………………………………………………

7.1 Общие требования………………………………………………………….

7.2 Квалификационные испытания……………………………………………

7.3 Приемо-сдаточные испытания…………………………………………….

7.4 Периодические испытания…………………………………………………

7.5 Типовые испытания…………………………………………………………

8 Методы контроля ………………………………………………………………

8.1 Общие требования…………………………………………………………..

8.2 Проверка конструкции………………………………………………………

8.3 Проверка электрических параметров………………………………………

8.4 Испытание на стойкость к механическим воздействиям….……..………

8.5 Испытание на стойкость к внешним воздействующим факторам………

8.6 Испытания на надежность…………………………………………………

8.7 Испытания на соответствие требованиям пожарной безопасности….…

8.8 Проверка маркировки и упаковки…………………………………………

9 Транспортирование и хранение……………………………………………….

10 Указания по эксплуатации……………………………………………………

11 Гарантии изготовителя………………………………………………………..

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й               Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРОВОДА И КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Общие технические условия

Installation cables and wires for rolling stock of railway transport.

General specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели монтажные пониженной пожарной опасности, предназначенные для внутриприборного и межблочного монтажа электрических устройств подвижного и специального подвижного состава железнодорожного транспорта для работы при напряжении до 600 В включительно  переменного тока частотой до 10000 Гц или 840 В включительно постоянного тока.

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к конструкции и техническим характеристикам проводов и кабелей, их эксплуатационные свойства и методы испытаний.

Допускается требования настоящего стандарта не распространять на провода и кабели, которые были установлены в подвижном составе железнодорожного транспорта до введения стандарта в действие.

Проект, первая редакция

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.048 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.007.14 Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний

ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения

ГОСТ 2990 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением

ГОСТ 3345 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции

ГОСТ 7229 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников

ГОСТ 12177 	Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции

ГОСТ 12182.8 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к изгибу

ГОСТ 12337-84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15845 Изделия кабельные. Термины и определения

ГОСТ 16962.2 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 18690 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 22483 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.

ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением

ГОСТ 27710-88 Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытания на нагревостойкость

ГОСТ 28206 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость

ГОСТ  31565 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ГОСТ 32511 (EN 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А

ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B

ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория C

ГОСТ IEC 60754-1–2015 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот

ГОСТ IEC 60754-2-2015 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости

ГОСТ IEC 60811-403–2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 403. Разные испытания. Испытание сшитых композиций на озоностойкость

ГОСТ IEC 60811-404–2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 404. Разные испытания. Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу

ГОСТ IEC 60811-502–2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 502. Механические испытания. Испытания изоляции на усадку

ГОСТ IEC 60811-503–2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 503. Механические испытания. Испытание оболочек на усадку

ГОСТ IEC 60811-504–2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 504. Механические испытания. Испытания изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре

ГОСТ IEC 60811-505–2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 505. Механические испытания. Испытания изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре

ГОСТ IEC 60811-507-2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 507. Механические испытания. Испытания на тепловую деформацию для сшитых композиций

ГОСТ IEC 61034-2-2011 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему

ГОСТ Р 27.403 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 15845 и                         ГОСТ 31565.

4  Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Провода и кабели подразделяют:

а) по типу изделия:

- провод (без обозначения);

- кабель (К);

б) по назначению (монтажный для подвижного состава железнодорожного транспорта);

в) по виду материала изоляции и оболочки:

- термопластичная композиция (П);

- сшитая полимерная композиция (Пс);

- термоэластопласт (Т);

- поливинилхлоридный пластикат (В)

П р и м е ч а н и е – Допускается применение других материалов, обеспечивающих соответствие проводов и кабелей требованиям настоящего стандарта, а также введение в обозначение марки дополнительных букв с расшифровкой их в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

г) по наличию металлического экрана:

- без экрана (без обозначения);

- с экраном (Э);

- с экранированными парами (э)

д) по исполнению в части показателей пожарной опасности по категориям (А, B, C):

- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов (не содержащие галогенов) при горении и тлении – нг(…)-HF;

- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением - нг(…)-LS;

- не распространяющие горение при групповой прокладке,  с пониженным дымо-  и  газовыделением,  с  низкой  токсичностью  продуктов  горения   нг(…)-LSLTx;

- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения - нг(…)-HFLTx;

4.2 Номинальное напряжение проводов и кабелей 300; 600 В переменного тока частотой до 10000 Гц или 450; 840 В постоянного тока.

4.3 Число токопроводящих жил устанавливают из рядов:

1; 2 – для проводов;

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 19; 24; 25; 27 – для кабелей.

4.4 Число пар токопроводящих жил для кабелей устанавливают из ряда:

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

4.5 Номинальное сечение токопроводящих жил устанавливают из рядов:

0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6 мм2 - для проводов;

0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 мм2 – для кабелей.

4.6 Обозначение марок проводов и кабелей должно соответствовать следующей структуре:

| Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип изделия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал изоляции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал оболочки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экран |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение в части показателей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пожарной опасности, в том числе категория испытания по оценке распространения пламени при групповой прокладке |

Примеры обозначений марок проводов и кабелей:

- провод монтажный для подвижного состава, с изоляцией из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории «А» – МПСПнг(А)-HF;

- кабель монтажный для подвижного состава,  с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, оболочкой из термопластичной композиции	 не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории «А», в общем экране в виде оплетки из медных луженых проволок     –     КМПСПсПЭнг(А)-HF.

4.7 В условное обозначение проводов и кабелей должны входить:

- обозначение товарного знака (при его наличии);

- марка провода или кабеля;

- через интервал группа цифр, обозначающих число жил или пар и (через знак умножения) номинальное сечение жил;

- через интервал номинальное рабочее напряжение переменного тока;

- в одножильном исполнении проводов через интервал цвет изоляции;

- через интервал обозначение технических условий на провод или кабель конкретной марки.

Примеры условных обозначений:

- провода марки МПСПнг(А)-HF с  жилой номинальным сечением 0,2 мм2  на номинальное напряжение 600 В переменного тока, красного цвета:

Провод МПСПнг(А)-HF 0,2 600 К ТУ 1)

- кабеля марки КМПСППнг(А)-HF с двумя парами жил номинальным  сечением  0,5 мм2 на  номинальное напряжение 300 В переменного тока:

Кабель КМПСППнг(А)-HF 2х2х0,5 300 ТУ 1)

- кабеля марки КМПСПсПнг(А)-HF с двумя индивидуально экранированными парами с жилами номинальным сечением 0,35 мм2 на номинальное напряжение 600 В переменного тока:

Кабель КМПСПсПнг(А)-HF 2х(2х0,35)э 600 ТУ 1)

5 Технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Провода и кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на провода и кабели конкретных марок.

5.1.2 Провода и кабели должны соответствовать климатическому исполнению У категории размещения  2  по ГОСТ 15150.

_____________________

- Обозначение технических условий на конкретное изделие

5.2 Характеристики

5.2.1 Требования к конструкции

5.2.1.1 Конструкция и конструктивные размеры проводов и кабелей должны быть указаны в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

Для каждой марки провода и кабеля должны быть указаны следующие конструктивные размеры:

- число жил (пар) и номинальное сечение, мм2;

- номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм;

- номинальная толщина изоляции жил, мм;

- номинальная толщина оболочки, мм;

- номинальные и максимальные наружные диаметры проводов и кабелей, мм;

- предельные отклонения от номинальных толщин изоляции, оболочки и диаметра токопроводящей жилы, мм.

Допускается указывать другие размеры в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

5.2.1.2 Токопроводящие жилы проводов и кабелей должны быть изготовлены из медной луженой проволоки и быть не ниже 4 класса по ГОСТ 22483.

5.2.1.3 Поверх токопроводящей жилы должна быть наложена изоляция.

Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле, но не быть приваренной к ней. При отделении изоляции от токопроводящей жилы на ней не должно оставаться следов изоляции.

Изоляция не должна иметь пор и инородных включений, а  ее поверхность – вмятин, выводящих толщину изоляции за минимальное значение, а также утолщений, выводящих диаметр одножильного провода за его максимальное значение.

На поверхности изоляции не должно быть трещин.

Расцветка изоляции проводов должна быть сплошной. Цвет изоляции указан в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Цвет изоляции | Условное обозначение цвета |
| --- | --- |
| Белый или натуральный | Б |
| Желтый | Ж |
| Оранжевый | Ор |
| Красный | К |
| Розовый | Р |
| Синий или голубой | С |
| Зеленый | З |
| Коричневый | Кч |
| Черный | Ч |
| Фиолетовый | Ф |
| Серый | Ср |
| Зеленый- желтый | ЗЖ |

Допускается изготовление проводов с изоляцией других расцветок по согласованию с заказчиком.

Изолированные жилы двухжильных проводов должны быть скручены между собой и отличаться друг от друга по цвету.

Цвет изолированных жил многожильных кабелей должен быть белый (допускается черный или серый) и иметь цифровую маркировку

Изолированные жилы кабелей парной скрутки должны иметь цифровую маркировку указанную в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Номер пары в кабеле | Номера жил в парах |
| --- | --- |
| 1 | 1-2 |
| 2 | 3-4 |
| 3 | 5-6 |
| 4 | 7-8 |
| Продолжение таблицы 2 |  |
| Номер пары в кабеле | Номера жил в парах |
| 5 | 9-10 |
| 6 | 11-12 |
| 7 | 13-14 |
| 8 | 15-16 |
| 9 | 17-18 |
| 10 | 19-20 |

Интервал цифровой маркировки – не более 35 мм.

Допускается цветовая маркировка изолированных жил в кабеле. Изолированные жилы должны отличаться друг от друга по цвету.

Допускается в кабелях с числом жил больше 10  сечением   0,2;   0,35;    0,5 мм2 использование счетной и направляющей пар в каждом повиве, отличающихся по цвету от остальных жил.

Изолированные жилы многожильных кабелей и пары в кабелях парной скрутки должны быть скручены в сердечник.

Допускается наложение полимерной ленты или ленты из нетканого полотна поверх скрученного сердечника.

5.2.1.4 Поверх изолированной жилы или скрученных изолированных жил экранированных проводов и кабелей, а также поверх скрученной пары кабелей с индивидуально экранированными парами, должен быть наложен экран из медных луженых проволок в виде оплетки.

Плотность экрана и диаметр проволок должны быть указаны в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

Допускается наложение под экран полимерной ленты или ленты из нетканого полотна.

5.2.1.5 В кабелях с индивидуально экранированными парами экранированные пары должны быть скручены в сердечник.

Допускается наложение полимерной ленты или ленты из нетканого полотна поверх скрученного сердечника.

5.2.1.6 Поверх изолированной жилы одножильных неэкранированных кабелей или сердечника многожильных неэкранированных кабелей, а также поверх экрана или сердечника, скрученного из индивидуально экранированных пар в экранированных кабелях должна быть наложена оболочка. Оболочка неэкранированных кабелей должна отделяться от изоляции без повреждения изоляции.

Поверхность оболочки не должна иметь раковин, вмятин, вздутий и утолщений, выводящих   толщину оболочки и наружный диаметр за предельные значения.

На поверхности оболочки не должно быть пор и трещин.

5.2.1.7 Строительную длину проводов и кабелей указывают в технических условиях на провода и кабели конкретных марок или устанавливают по согласованию с заказчиком.

5.2.1.8 Расчетная масса 1 км провода или кабеля должна быть указана в технических условиях на провода или кабели конкретных марок.

5.2.1.9 Провода и кабели не должны иметь обрывов токопроводящих жил, экрана, а также контактов между жилами и между жилами и экраном.

5.2.1.10 Материалы, применяемые для изготовления проводов и кабелей, должны быть указаны в технических условиях или конструкторской документации на провода и кабели конкретных марок.

5.2.2 Требования к электрическим параметрам

5.2.2.1 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы проводов и кабелей постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 ºС, должно соответствовать ГОСТ 22483, если иное не указано в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

5.2.2.2 Изолированные жилы проводов и кабелей должны выдерживать испытание напряжением на проход по категории ЭИ-2 в соответствии с требованиями ГОСТ 23286.

5.2.2.3 Провода и кабели должны выдерживать испытание напряжением переменного тока  частоты  50  Гц  по  категории  ЭИ-1  ГОСТ 23286  в течение 1 мин.

Допускается  проводить   испытание   неэкранированных   проводов   и неэкранированных одножильных кабелей в  воде в течение 1 мин, с предварительной выдержкой в воде 30 мин. Значения испытательного напряжения приведены в таблице 3

Т а б л и ц а  3

| Номинальное напряжение провода или кабеля, В | Испытательное напряжение, В |
| --- | --- |
| 300 600 | 1000 2000 |

5.2.2.4 Электрическое сопротивление изоляции проводов и кабелей по ГОСТ 3345, пересчитанное на длину 1 м должно быть, МОм, не менее:

- при температуре 20 ºС - 105;

- при максимальной рабочей температуре – 103.

5.2.3 Требования стойкости к механическим воздействиям

5.2.3.1 Провода и кабели должны быть стойкими к монтажным изгибам.

5.2.3.2 Провода и кабели должны быть стойкими к воздействию вибрационных нагрузок  для групп механического исполнения М25  по ГОСТ 17516.1.

5.2.3.3 Провода и кабели должны быть стойкими к механическим ударам одиночного  действия  для  групп  механического  исполнения  М25   по    ГОСТ 17516.1.

5.2.3.4  Изоляция проводов и кабелей из сшитой композиции должна быть стойкой к тепловой  деформации.

5.2.3.5 Изоляция проводов и кабелей должна быть стойкой к линейной усадке.

5.2.4  Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

5.2.4.1  Провода и кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды. Значения температуры окружающей среды при эксплуатации должны быть указаны в технических условиях на провода и кабели конкретных марок, но не ниже 70 оС.

5.2.4.2 Провода и кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 оС. Значения температуры окружающей среды должны быть указаны в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

5.2.4.3 Провода и кабели должны быть стойкими к воздействию изменения температуры окружающей среды. Значения температур (повышенной и пониженной) окружающей среды должны соответствовать значениям, указанным в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

5.2.4.4 Провода и кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре до 35оС.

5.2.4.5 Провода и кабели должны быть озоностойкими.

5.2.4.6 Кабели должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения.

5.2.4.7 Провода и кабели должны быть стойкими к выпадению инея.

5.2.4.8 Провода должны быть стойкими к воздействию смазочных масел. Кабели должны быть стойкими к воздействию масла и дизельного топлива.

5.2.4.9 Провода и кабели должны быть стойкими к воздействию плесневых грибов.

5.2.5 Требования надежности

5.2.5.1 Срок службы проводов и кабелей в пределах которого обеспечивается минимальная наработка и сохраняемость должен быть указан в технических условиях на провода и кабели конкретных марок, но не менее 30 лет.

5.2.5.2 Зависимость между минимальной наработкой и рабочей температурой должна быть указана в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

5.2.6 Маркировка

5.2.6.1 Маркировка проводов и кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690  с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте и  технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

5.2.6.2 Провода и кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхности изоляции или оболочки с интервалом не более 0,5 м.

Надпись должна содержать:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- марку провода или кабеля;

- число и сечение жил;

- номинальное напряжение;

- обозначение технических условий и настоящего стандарта;

- дату изготовления (месяц, год);

- Россия.

Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету изоляции или оболочки.

Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.

Допускается провода наружным диаметром менее 2,5 мм маркировать только на ярлыке, прикрепленном к бухте, катушке, барабану.

5.2.6.3 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- марка провода или кабеля, число жил (пар) и сечение в квадратных миллиметрах;

- обозначение технических условий и настоящего стандарта;

- дата изготовления (месяц, год);

- масса провода или кабеля брутто (при поставке на барабанах) или нетто (при поставке в бухтах) в килограммах;

- длина провода или кабеля в метрах, число и длина каждого отрезка;

- заводской номер барабана;

- сделано в России;

- знак соответствия и/или знак обращения на рынке.

На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля предприятия-изготовителя.

Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию.

5.2.7 Упаковка

5.2.7.1 Упаковка проводов и кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте и в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

5.2.7.2 Провода и кабели должны быть поставлены на барабанах, катушках или в бухтах. Масса одной бухты не должна превышать 50 кг.

5.2.7.3 Бухты проводов или кабелей должны быть обернуты упаковочным материалом.

5.2.7.4 Диаметр шейки барабана, катушки и внутренний диаметр бухты должны быть не менее 10 номинальных наружных диаметров провода и 16 номинальных наружных диаметров кабеля.

5.2.7.5 Барабан с проводом или кабелем должен иметь полную или частичную обшивку или обернут матами.

При частичной обшивке провод или кабель должны быть защищены от воздействия солнечной радиации. Сумма равномерно распределенных по окружности барабана просветов между досками должна быть не более 50 %.

6  Требования безопасности

6.1 Общие требования

Провода и кабели должны соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14.

6.2 Требования электрической безопасности

Электрическая безопасность проводов и кабелей должна быть обеспечена выполнением требований 5.2.1.1-5.2.1.6; 5.2.1.10; 5.2.2.1-5.2.2.4 настоящего стандарта.

6.3 Требования пожарной безопасности

6.3.1 Провода и кабели не должны распространять горение при групповой прокладке. Предел распространения горения при групповой прокладке должен соответствовать категориям А, В, С  по ГОСТ 31565.

6.3.2 Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения проводов и кабелей с индексами LS и HF должен быть более 40 г/м3, а индексами LSLTx и HFLTx - более 120 г/м3  по ГОСТ 31565.

6.3.3 Провода и кабели должны обладать низким дымо- и газовыделением при горении и тлении. Дымообразование при горении и тлении проводов и кабелей не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем:

- для проводов и кабелей с индексом LS – 50 %;

- для проводов и кабелей с индексом HF – 40 %.

6.3.4 Значения показателей коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов проводов и кабелей с индексом HF должны соответствовать:

- проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- газовыделения, мкСм/мм, - не более 10,0;

- содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCI, мг/г, не более - 5,0;

- показатель рН (кислотное число) - не менее 4,3.

7  Правила приемки

7.1 Общие требования

Правила приемки проводов и кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 15.309 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.

Для проверки соответствия проводов и кабелей требованиям настоящего стандарта устанавливают следующие категории испытаний: квалификационные, приемо-сдаточные, периодические и типовые.

7.2  Квалификационные испытания

Квалификационные испытания проводят в объеме, указанном в таблице 4. Число и порядок отбора образцов из установочной серии для квалификационных испытаний устанавливают в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

Т а б л и ц а  4

| Виды испытаний и проверок | Пункт |
| --- | --- |
|  | технических требований | методов контроля |
| Проверка конструкции и конструктивных размеров | 5.2.1.1-5.2.1.7 | 8.2.1 |
| Проверка отсутствия обрывов жил и экрана, контактов между жилами и между жилами и экраном. | 5.2.1.9 | 8.2.2 |
| Определение электрического сопротивления токопроводящих жил | 5.2.2.1 | 8.3.1 |
| Определение электрического сопротивления изоляции проводов и кабелей | 5.2.2.4 | 8.3.2 |
| Испытание напряжением проводов и кабелей | 5.2.2.3 | 8.3.3 |
| Испытания на стойкость к монтажным изгибам | 5.2.3.1 | 8.4.1 |
| Испытания на стойкость к вибрации | 5.2.3.2 | 8.4.2 |
| Испытания на стойкость к ударам одиночного действия | 5.2.3.3 | 8.4.3 |
| Проверка на тепловую деформацию | 5.2.3.4 | 8.4.4 |
| Определение линейной усадки изоляции | 5.2.3.5 | 8.4.5 |
| Испытание на стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды | 5.2.4.1 | 8.5.1 |
| Испытание на стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды | 5.2.4.2 | 8.5.2 |

Продолжение таблицы 4

| Виды испытаний и проверок | Пункт |
| --- | --- |
|  | технических требований | методов контроля |
| Испытание на стойкость к смене температур | 5.2.4.3 | 8.5.3 |
| Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности | 5.2.4.4 | 8.5.4 |
| Испытания на стойкость к воздействию озона | 5.2.4.5 | 8.5.5 |
| Испытание на стойкость к солнечному излучению | 5.2.4.6 | 8.5.6 |
| Испытание на стойкость к воздействию инея | 5.2.4.7 | 8.5.7 |
| Испытание на стойкость к воздействию масел и дизельного топлива | 5.2.4.8 | 8.5.8 |
| Испытание на стойкость к воздействию плесневых грибов | 5.2.4.9 | 8.5.9 |
| Проверка маркировки и упаковки | 5.2.6, 5.2.7 | 8.8 |
| Испытания на соответствие требованиям пожарной безопасности | 6.3.1-6.3.4 | 8.7 |

7.3  Приемо-сдаточные испытания

7.3.1 Провода и кабели предъявляют к приемке партиями. За партию принимают количество кабелей или проводов одного маркоразмера, одновременно предъявляемых к приемке. Максимальный размер партии для кабелей - не более 10 км, для проводов - не более 50 км.

Время выдержки проводов и кабелей после изготовления в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 до предъявления к приемке должно быть не менее 16 ч.

7.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы должны соответствовать таблице 5.

Т а б л и ц а 5

| Группа испытаний | Виды испытаний и проверок | Пункт |
| --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| С1 | Проверка конструкции и конструктивных размеров | 5.2.1.1-5.2.1.7 | 8.2.1 |

Продолжение таблицы 5

| Группа испытаний | Виды испытаний и проверок | Пункт |
| --- | --- | --- |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| С2 | Проверка на тепловую деформацию | 5.2.3.4 | 8.4.4 |
| С3 | Проверка отсутствия обрывов жил и экрана, контактов между жилами и между жилами и экраном | 5.2.1.9 | 8.2.2 |
|  | Испытание напряжением | 5.2.2.3 | 8.3.3 |
| С4 | Определение электрического сопротивления токопроводящих жил | 5.2.2.1 | 8.3.1 |
| С5 | Определение электрического сопротивления изоляции проводов и кабелей при температуре 20 оС | 5.2.2.4 | 8.3.2 |
| С6 | Проверка маркировки и упаковки | 5.2.6, 5.2.7 | 8.8 |

Испытания по группам С3, С6 проводят по плану сплошного контроля с приемочным числом, равным нулю. Испытания по группе С1, С4, С5 - по плану выборочного одноступенчатого контроля с объемом выборки, равным 3% от сдаваемой партии, но не менее трех строительных длин с приемочным числом, равным нулю. Испытания по группе С2 - по плану выборочного одноступенчатого контроля с объемом выборки один образец от партии, с приемочным числом, равным нулю.

При получении отрицательных результатов приемо-сдаточных испытаний решение принимают по ГОСТ 15.309.

7.4 Периодические испытания

Периодические испытания проводов и кабелей, прошедших приемо-сдаточные испытания, проводят в объеме, указанном в таблице 6, не реже одного раза в 6 мес.

| Т а б л и ц а 6 |
| --- |
| Группа испытаний | Виды испытаний | Пункт |
|  |  | технических требований | методов контроля |
| П1 | Определение электрического сопротивления изоляции проводов и кабелей при максимальной рабочей температуре эксплуатации | 5.2.2.4 | 8.3.2 |
| П2 | Испытание на стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды | 5.2.4.1 | 8.5.1 |
| П3 | Испытание на стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды | 5.2.4.2 | 8.5.2 |
| П4 | Испытание на стойкость к монтажным изгибам | 5.2.3.1 | 8.4.1 |
| П5 | Испытание на стойкость к смене температур | 5.2.4.3 | 8.5.3 |
| П6 | Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности | 5.2.4.4 | 8.5.4 |
| П7 | Испытание на стойкость к воздействию масел и дизельному топливу | 5.2.4.8 | 8.5.8 |

Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборки n1=n2=5 образцов с приемочным числом С1=0 и браковочным числом С2=2 для первой выборки. При числе дефектов первой выборки равном единице проверяют вторую выборку. Приемочное число суммарной (n1 и n2) выборки С3=1.

7.5 Типовые испытания

Типовые испытания проводят при изменении конструкции, технологических процессов или замене применяемых материалов, а также после перерыва в производстве более одного года. Правила проведения типовых испытаний по ГОСТ 15.309.

8 Методы испытаний

8.1 Общие требования

Все испытания и измерения проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, если иное не указано при изложении конкретного метода.

Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов

8.2 Проверка конструкции

8.2.1 Проверка конструкции и конструктивных размеров (5.2.1.1 – 5.2.1.7) должна быть проведена по ГОСТ 12177 и внешним осмотром. Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.

8.2.2 Проверку отсутствия обрывов жил и экрана, контактов между жилами и между жилами и экраном (п. 5.2.1.9) проводят любым индикаторным прибором или сигнальной лампой при постоянном напряжении не более 42 В.

8.3 Проверка электрических параметров

8.3.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току (5.2.2.1) проверяют по ГОСТ 7229.

8.3.2 Электрическое сопротивление изоляции проводов и кабелей (5.2.2.4) определяют по ГОСТ 3345 на образцах длиной не менее 10 м.

8.3.3 Испытание напряжением (5.2.2.3) проводят по ГОСТ 2990.

8.4  Испытание на стойкость к механическим воздействиям

8.4.1 Испытание кабелей и проводов на стойкость к монтажным изгибам (5.2.3.1) проводят по ГОСТ 12182.8 на образцах длиной не менее 0,5 м с открытыми концами. Образцы должны быть выдержаны в выпрямленном состоянии в камере холода при температуре минус (15±2) ºС. Время выдержки образцов в камере холода при установившейся температуре не менее 45 мин.

Образцы после извлечения из камеры холода подвергают трехкратному двухстороннему изгибу вокруг цилиндра на угол не менее 90° со скоростью один изгиб в (3±0,4) с. За один цикл изгибания принимают изгиб вправо (влево), выпрямление, изгиб влево (вправо) и выпрямление. Диаметр цилиндра должен быть не менее 16 максимальных наружных диаметров кабеля.

Время между выемкой образцов из камеры холода и началом изгиба должно быть не более 5 мин.

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин и они выдерживают испытание напряжением по 5.2.2.3.

8.4.2 Испытание  на  стойкость  к  вибрации (5.2.3.2)   проводят  по     ГОСТ 16962.2 (метод 103-1.2) без электрической нагрузки, на образцах длиной не менее 1,0 м.

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин, и они выдерживают испытание напряжением по 5.2.2.3.

8.4.3 Испытание  на стойкость к  ударам одиночного действия (5.2.3.3) проводят по ГОСТ 16962.2 (метод 106-1).

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин, и они выдерживают испытание напряжением по 5.2.2.3.

8.4.4 Проверку стойкости изоляции к тепловой деформации (5.2.3.4) проводят по ГОСТ IEC 60811-507 под воздействием нагрузки 20 Н/см2 в течение не менее 15 мин при температуре (200±2) оС.

Значение относительного удлинения изоляции под нагрузкой и остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки должны быть указаны в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

8.4.5 Определение значений линейной усадки изоляции (5.2.3.5) проводят по ГОСТ IEC 60811-503 на пяти образцах. При испытании изолированных жил кабеля испытанию подвергают одну из жил каждого образца кабеля. Длина образцов – не менее 150 мм. Температура выдержки образцов (100±2) оС, время выдержки не менее 1 ч.

Допустимое значение линейной усадки должно быть указано в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

8.5 Испытание на стойкость к внешним воздействующим факторам

8.5.1 Испытание проводов и кабелей на стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды (5.2.4.1) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 201-1.1) на  образцах  длиной  не  менее 2,0 м, намотанных на цилиндр или свернутых в бухты диаметром не менее десяти номинальных наружных диаметров провода или кабеля.

Температуру, время выдержки и диаметр цилиндра или бухты устанавливают в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин, и они выдерживают испытание напряжением по 5.2.2.3.

8.5.2 Испытание на стойкость проводов и кабелей к воздействию пониженной температуры окружающей среды (5.2.4.2) проводят:

- в стационарном состоянии при пониженной температуре в течение не менее 2 ч по ГОСТ 20.57.406 (метод 203-1);

- в нестационарном состоянии при пониженной температуре по           ГОСТ IEC 60811–504 (для проводов и кабелей наружным диаметром до 12,5мм) или ГОСТ IEC 60811–505 (для кабелей наружным диаметром выше 12,5 мм).

Температура испытаний, время выдержки и условия испытаний должны быть указаны в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин, и они выдерживают испытание напряжением по 5.2.2.3.

8.5.3 Испытание на стойкость к воздействию изменения температур (5.2.4.3) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 205-2).

Температура испытания, время выдержки и условие испытания должны быть указаны в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин, и они выдерживают испытание напряжением по 5.2.2.3.

8.5.4 Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности (5.2.4.4) проводят по  ГОСТ 20.57.406 (метод 208-2) без электрической нагрузки на образцах длиной не менее 2 м, намотанных на цилиндр или свернутых в бухты диаметром не менее десяти номинальных наружных диаметров провода или кабеля.

Время выдержки образцов в камере влаги не менее 2 суток.

После извлечения образцов из камеры влажности образцы выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 2 ч после чего измеряют электрическое сопротивление изоляции, которое должно соответствовать требованиям 5.2.2.4 при температуре 20 оС.

8.5.5 Испытание проводов и кабелей на озоностойкость (5.2.4.5) проводят по ГОСТ IEC 60811-403. Образцы выдерживают в испытательной камере с концентрацией озона не менее 0,0015 % не менее 5 часов.

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин.

8.5.6 Испытание кабелей и проводов на стойкость к воздействию солнечного излучения (5.2.4.6) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 211-1).

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин, и они выдерживают испытание напряжением по 5.2.2.3

8.5.7 Испытание на стойкость к воздействию инея (см. 5.2.4.7) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 206-1).

Образцы считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре на их поверхности не обнаружено трещин, и они выдерживают испытание напряжением по 5.2.2.3.

8.5.8 Испытание на стойкость к воздействию смазочного масла и дизельного топлива (5.2.4.8)  проводят по ГОСТ IEC 60811-404.

Испытание проводят в смазочном масле марки М–14Г2ЦС по ГОСТ 12337 и дизельном топливе ЕВРО, летнего, сорта А (В или С), экологического класса К5 марки ДТ–Л–К5 по ГОСТ 32511.

Время выдержки образцов в испытательной жидкости не менее 24 ч при температуре (100±2)˚С.

После испытания коэффициент К1  (показатель изменения прочности при растяжении) должен составлять не более 50 %, К2 (показатель изменения относительного удлинения) – не более 60 %.

8.5.9 Испытание на воздействие плесневых грибов (5.2.4.9) проводят по ГОСТ 20.57.406 (метод 214-1) или по ГОСТ 28206. Длительность испытания не менее 28 суток. Образцы считают выдержавшими испытание, если степень биологического обрастания грибами не более 2 баллов по ГОСТ 9.048.

8.6  Испытание на надежность

Проверку срока службы проводов и кабелей (5.2.5.1) проводят в соответствии с ГОСТ Р 27.403 и ГОСТ 27.301 по методикам, разработанным в соответствии с ГОСТ 27710 и приведенным в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

8.7  Испытание на соответствие требованиям пожарной безопасности

8.7.1 Испытание на нераспространение горения проводов и кабелей при групповой прокладке (6.3.1)  проводят  по   ГОСТ IEC 60332-3-22 (категория А), ГОСТ IEC 60332-3-23 (категория В),  ГОСТ IEC 60332-3-24 (категория С).

8.7.2 Проверку показателя токсичности продуктов горения (6.3.2) проводят по ГОСТ 12.1.044 (метод 13).

8.7.3 Проверку дымообразования при горении и тлении проводов и кабелей (6.3.3) проводят по ГОСТ IEC 61034-2.

8.7.4 Проверку количества выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCI изоляции и оболочки (6.3.4) проводят по ГОСТ IEC 60754-1.

8.7.5 Проверку проводимости и рН водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения при горении и тлении изоляции и оболочки (6.3.4) проводят по ГОСТ IEC 60754-2.

8.8  Проверка маркировки и упаковки

8.8.1 Проверку маркировки и упаковки (5.2.6; 5.2.7) проводят внешним осмотром без применения увеличительных приборов.

8.8.2 Проверку прочности маркировочной надписи на изоляции и оболочке (5.2.6.2) проводят легким десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) ватным или марлевым тампоном, смоченным водой.

Результаты испытаний считают положительными, если после протирания тампон не окрашивается.

9  Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение проводов и кабелей должны соответствовать ГОСТ 18690.

9.2 Условия транспортирования проводов и кабелей  в части воздействия климатических факторов внешней среды должны   соответствовать   условиям 6 по ГОСТ 15150.

9.3 Условия  хранения  должны  соответствовать  условиям 5 по ГОСТ 15150.

9.4 Срок сохраняемости не должен превышать срок службы проводов и кабелей при соблюдении условий хранения.

10 Указания по эксплуатации

10.1 Монтаж проводов и кабелей должен проводиться при температуре не ниже минус 15ºС.

Радиус монтажных изгибов, а также  радиус изгиба проводов и кабелей при эксплуатации  должен быть:

- не менее 5 номинальных наружных диаметров для провода.

- не менее 8 номинальных наружных диаметров для кабеля.

Условия монтажа не должны допускать повреждение оболочки или изоляции проводов и кабелей.

10.2 Требования пожарной безопасности устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ  31565.

Класс пожарной опасности проводов и кабелей должен соответствовать классам, указанным в таблице 7.

Т а б л и ц а  7

| Тип проводов и кабелей | Класс пожарной опасности |
| --- | --- |
| Провода и кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением: – нг(А)-LS – нг(В)-LS – нг (С)-LS | П1б.8.2.2.2 П2.8.2.2.2 П3.8.2.2.2 |
| Провода и кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении: – нг(А)-НF – нг(В)-HF – нг (С)-HF | П1б.8.1.2.1 П2.8.1.2.1 П3.8.1.2.1 |
| Провода и кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения: – нг(А)-LSLTx – нг(B)-LSLTx – нг(C)-LSLTx | П1б.8.2.1.2 П2.8.2.1.2 П3.8.2.1.2 |
| Провода и кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения: – нг(А)-НFLTx – нг(B)-НFLTx – нг(C)-НFLTx | П1б.8.1.1.1 П2.8.1.1.1 П3.8.1.1.1 |

11  Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие проводов и кабелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации проводов и кабелей составляет не менее двух лет с даты ввода их в эксплуатацию, но не более трех лет со дня отгрузки проводов и кабелей с предприятия-изготовителя.

УДК ОКС 29.060.10 ОКПД2 27.32.13.137 Ключевые слова: кабели, провода, подвижной состав, технические требования, электрические параметры, внешние воздействия, пожаробезопасность, маркировка, упаковка.

| Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» | Г.И. Мещанов |
| --- | --- |
| Заведующая отделом стандартизации и общетехнических вопросов ОАО «ВНИИКП» | С.Л. Ярошецкая |
| Руководитель разработки, заведующий отделением «Провода и кабели для электрических машин, установок транспорта и приборов» ОАО «ВНИИКП» | Д.В. Новиков |
| Исполнитель, зав. лабораторией 3/1 отделения «Провода и кабели для электрических машин, установок транспорта и приборов» ОАО «ВНИИКП» | Д.А. Харченко |

# Text boxes

ГОСТ Р

(проект,

первая  редакция)